## Slide 1
Chart: Deflection (mm)
S25F15PO_Exp | 0.0076498 | 13.7926 | 50.6875 | 101.3903 | 212.0293 | 276.5553 | 394.1441 | 493.251 | 610.7709 | 700.6521 | 769.7374 | 848.0483 | 907.8927 | 974.6256 | 1043.665 | 1089.7015 | 1041.2133 | 1137.9296 | 1200.0191 | 1222.9303 | 1215.858 | 1201.8971 | 1139.5169 | 1081.8566 | 1049.5515 | 1017.017 | 968.3834 | 905.8884 | 854.8643 | 838.3981 | 780.4624
P=800kN
P=1000kN
P=1275kN
P=1200kN
Validation of Yoo et al. beams

## Slide 2
Chart: Deflection (mm)
S25F15PS_Exp | 0 | 23.9521 | 59.8802 | 98.2036 | 126.9461 | 186.8263 | 251.497 | 316.1677 | 419.1617 | 514.9701 | 627.5449 | 756.8862 | 874.2515 | 991.6168 | 1092.2156 | 1192.8144 | 1291.018 | 1360.479 | 1420.3593 | 1410.7784 | 1348.503 | 1291.018 | 1288.6228 | 1279.0419 | 1228.7425 | 1135.3293 | 1013.1737 | 982.0359
P=800kN
P=1000kN
P=1200kN
P=1400kN
P=1200kN
P=1000kN
P=600kN
P=1400kN
Voo et al. Prestressed concrete beams validation

## Slide 3
Beam ID | Exp | FEM | FEM/Exp | VEM | VEM/Exp | French | French/Exp
S25F15PO | 1228 | 1271.4 | 1.03 | 1100.8 | 0.89 | 1067.2 | 0.87
S25F15PS | 1424 | 1454.2 | 1.02 | 1693.0 | 1.18 | 1053.2 | 0.74

## Slide 4
70
30
270
30
100
160
73
300
300
1000
1000
250
250
P
P/2
P/2
1250
1250
250
250
P
P/2
P/2
a/d = 2.0
a/d = 2.5
Considered parameters:
fcm = 160MPa, ft = 12MPa, Vf = 2.0%,
No of PSC Strands = 4
Yield strength of strand = 1600MPa
Ap = 110 mm2
a/d = 2, 2.5

## Slide 5
Chart: Level of prestressing (Ax1600) MPa
| 0 | 160 | 320 | 480 | 640 | 800 | 960 | 1120 | 1280 | 1440
a/d=2.5 | 645 | 660 | 680 | 700 | 722 | 745.3 | 770 | 800 | 820 | 850
a/d=2.0 | 700 | 720 | 745 | 770 | 800 | 827 | 860 | 892 | 930 | 965
FrenchCode | 796.4 | 798.5 | 800 | 802.8 | 804.9 | 807 | 809.2 | 811.4 | 813.5 | 815.6
French Code |  |  | 
a/d | Level of Prestressing |  | Pu
2 | 0fy | 0 | 796.4
 | 0.1fy | 160 | 798.5
 | 0.2fy | 320 | 800
 | 0.3fy | 480 | 802.8
 | 0.4fy | 640 | 804.9
 | 0.5fy | 800 | 807
 | 0.6fy | 960 | 809.2
 | 0.7fy | 1120 | 811.4
 | 0.8fy | 1280 | 813.5
 | 0.9fy | 1440 | 815.6
VEM Model |  |  | 
a/d | level of Prestressing |  | Pu
2 | 0fy | 0 | 700
 | 0.1fy | 160 | 720
 | 0.2fy | 320 | 745
 | 0.3fy | 480 | 770
 | 0.4fy | 640 | 800
 | 0.5fy | 800 | 827
 | 0.6fy | 960 | 860
 | 0.7fy | 1120 | 892
 | 0.8fy | 1280 | 930
 | 0.9fy | 1440 | 965
2.5 | 0fy | 0 | 645
 | 0.1fy | 160 | 660
 | 0.2fy | 320 | 680
 | 0.3fy | 480 | 700
 | 0.4fy | 640 | 722
 | 0.5fy | 800 | 745.3
 | 0.6fy | 960 | 770
 | 0.7fy | 1120 | 800
 | 0.8fy | 1280 | 820
 | 0.9fy | 1440 | 850
VEM and French code shear capacity calculations are shown for different level of prestressing stress
Preferred parameters:
a/d ratio = 2.5, level of prestressing = 0.3fy , 0.5fy and 0.7fy